FILTRE CERAMICE SPONGIOASE

VUKOPOR A

Filtre ceramice spongioase pe baza de Al2O3 destinate filtrarii aluminiului si a aliajelor sale, pana la temperaturi de 1350⁰C.

Se pot introduce in reteaua de turnare sau se pot introduce in aliajul topit in cuptoare creuzete, etc.

VUKOPOR S

Filtre ceramice spongioase pe baza de SiC destinate filtrarii fontei si a aliajelor neferoase pana la temperaturi de 1500⁰C. Prezinta o conductibilitate termica foarte buna, stabilitate si rezistenta la soc termic. Se pot introduce in reteaua de turnare sau aliajul se poate turna direct pe filtru. Se pot utiliza si pentru turnarea continua a cuprului (de ex sarme de cupru).

VUKOPOR  HT

Filtre ceramice spongioase pe baza de ZrO2 destinate turnarii otelurilor pana la temperaturi de 1700⁰C. Stabilitatea perfecta si rezistenta mecanica mare permit utilizarea lor in sistem carusel astfel permitand filtrarea pieselor turnate grele.

VUKOPOR LD

Filtre ceramice spongioase pe baza de Al2O3 – C destinate filtrarii aluminiului la temperaturi de pana la 850⁰C – in special la turnarea gravitationala in nisip sau in cochile. Avantajul acestor filtre consta in densitatea mica si conductibilitatea termica mare.

VUKOPOR HTX

Filtre ceramice spongioase pe baza de carbon, destinate filtrarii aliajelor feroase, in special oteluri, la temperaturi de pana la 1700⁰C. Nu se utilizeaza pentru aliaje cu continut mic de carbon. Se pot introduce in reteaua de turnare sau aliajul se poate turna direct pe filtru.  Au conductivitate termica mare si greutate mica, minimalizand pierderile de caldura.