MORTARE SI VOPSELE PENTRU FIBRA  CERAMICA

## RIGIDIZANT PENTRU FIBRA CERAMICA

Rigidizantul este un lichid anorganic care se utilizeaza ca si tratament de suprafata pentru a creste duritatea si rezistenta la eroziune a materialelor. Rezistenta la flacara se imbunatateste considerabil iar  permeabilitatea la gaze se reduce.

Contine o cantitate mica de  agent organic astfel incat materialul sa poata fi transportat iarna.Cu toate acestea, inghetarea repetata duce la distrugerea acestuia.

Se aplica cu pensula sau spray.

Aplicatii tipice:

- pentru captuseli de fibra expuse la gaze cu viteza mare

- agent de intarire a hartiei, saltelei si panoului din fibra ceramica.

Utilizare:

Se aplica pe suprafete curate, fara ulei sau grasimi. Se asteapta pana cand apa se evapora complet. Incalzirea in cuptor accelereaza procesul de evaporare.

Livrare

Galeti de 5 litri

Depozitare:

Aprox. 6 luni inchis ermetic. Se depoziteaza intre 5 si 20 grd.C

Proprietati:

| Culoare | Transparent |
| --- | --- |
| Temperatura de utilizare | 1260 grd.C |
| Cantitate utilizata | Aprox 1 litru / m2 |
| Densitate | 1200 kg/m3 |
| Vascozitate | 4 centipoises |
| pH | 9.7 |

VOPSEA REFRACTARA FURNASCOTE

Descriere: vopsea refractara pe baza de zirconiu (livrata in stare uscata - se amesteca cu apa pana la consistenta unei paste)

Analiza chimica:

ZrO2:     40 - 47%

Al2O3:   20 - 25%

SiO2:     19 - 24%

Fe2O3:  max. 0.3%

P2O5:    8 - 11%

Proprietati fizice:

Densitate in stare umeda: 2.5 - 2.7 g/cc

Densitate in stare uscata: 3.10 - 3.30 g/cc

Dimensiunea granulelor: max. 75 microni

Temperatura maxima de utilizare: 1600 grd.C

Aplicare: pensula, spray, etc.

Avantajele utilizarii:

Un strat protector de 3 mm de Furnascote mareste durabilitatea captuselii refractare a cuptoarelor de 2 - 4 ori.

- Reduce efectele socului termic

- Protejeaza captuseala impotriva atacului agresiv al gazelor

- Nu este udata de aliaje lichide (neferoase, fonta, otel) – se utilizeaza la cuptoare, oale de turnare, jgheaburi, etc.

- Reduce pierderile termice

- Impiedice caderea de particule de fibra ceramica / zidarie pe produsele arse in cuptor

- Reduce riscul aparitiei crapaturilor captuselii refractare

Utilizare:

| Forma | Litri apa / 25 kg praf | Metoda de aplicare | Grosimea de aplicare |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciment | 3 l |  | 1 - 3 mm |
| Pasta | 4 l | Spray | 0.5 - 3 mm |
| Lichid | 3.75 l | pensula | 0.25 - 2 mm |

Utilizati un amestecator mecanic. Dupa amestecare se lasa cel putin o ora dupa care se reamesteca.

Se aplica in grosime de 1 - 3 mm, dupa o ora se aplica un nou strat. Pe timpul aplicarii se va amesteca o data la cateva minute.

Inainte de ardere vopseaua trebuie sa fie perfect uscata. La temperatura ambianta se va lasa cel putin 6 ore per 1 mm grosime strat vopsea. Aerul cald si ventilatia vor reduce timpul de uscare.

Arderea se va efectua lent si cat mai uniform posibil, se recomanda 50 grd.C pe ora, pana la temperatura de 1000 grd.C. Dupa ce se atinge aceasta temperatura se poate lucra cu cuptorul in mod obisnuit.

Consum: aprox. 3 kg per metru patrat la 1 mm grosime.

## ADEZIVI PENTRU FIBRA CERAMICA FIXWOOL

Fixwool 1000 este un adeziv cu uscare in aer bazat pe un amestec de produse chimice anorganice si care se utilizeaza pana la 1000°C. Se foloseste pentru lipirea fibrelor ceramice pe orice suprafata poroasa sau neporoasa, ceramica sau metalica.

Se livreaza gata pentru utilizare. Se aplica cu pensula. Timpul de uscare este in functie de temperatura ambientala. Nu lasati sa inghete.

Fixwool FX este un adeziv pe baza de silica care lipeste fibra ceramica pe caramida refractara rece sau pe mantaua metalica. Este potrivit pentru produse subtiri si parti taiate din saltele, pasla, hartie si panou.

Se livreaza gata pentru utilizare. Inainte de utilizare se amesteca in amestecator mecanic. Se aplica cu pensula. Timpul de uscare este de regula in jur de o ora, in functie de temperatura ambientala. Nu lasati sa inghete.

Fixwool C25 este un ciment refractar care se usuca in aer. Se utilizeaza in special pentru lipirea modulilor pe suprafete refractare. Se mai poate folosi pentru lipirea bucatilor taiate de saltea pe mantaua metalica, sau pentru cimentarea caramizilor.

Se livreaza gata pentru utilizare. Amestecati bine cu amestecator electric. Daca dupa amestecare nu se utilizeaza in timp de 10 minute, trebuie amestecat din nou. Timpul de uscare este in functie de temperatura ambientala. Nu lasati sa inghete.

Fixwool CPL este un ciment cu liant chimic. Se utilizeaza pentru lipirea modulilor pe blocuri din fibra sau pe alte refractare aflate in conditie buna. Temperatura trebuie sa depaseasca 900°C pentru ca lipirea sa aiba loc.

Se livreaza gata pentru utilizare. Amestecati bine cu amestecator electric. Daca dupa amestecare nu se utilizeaza in timp de 10 minute, trebuie amestecat din nou. Timpul de uscare este in functie de temperature ambientala. Nu lasati sa inghete.

Analiza Chimica

Fixwool 1000	  	Fixwool FX	    Fixwool C25    Fixwool CPL

SiO2 			> 60 			< 25		 > 80		 > 55

Al2O3 			< 20 			> 70 		< 15		 > 35

Na2O + K2O 		< 5 			< 7 		< 5		 < 5

Fe2O3 + TiO2		 < 2 			< 1 		< 1 		 < 2

CaO + MgO 		< 15

Proprietati fizice

Fixwool  1000 	Fixwool  FX 	Fixwool  C25	Fixwool  CPL

Culoare			 crem 		alb 		maron 		galben-maroniu

Limita temperatura	 1000⁰C 	1300⁰C		1350⁰C		 1500⁰C

Consum 		 4 kg/m2	1 kg/m2		16 kg/m2	14 kg/m2

Timp depozitare 	 9 luni	 	9 luni		9 luni		9 luni

VOPSELE REFRACTARE FIXWOOL

Fixwool PS4 se usuca foarte repede si se utilizeaza pentru a obtine suprafete refractare bune care sa permita aplicarea modulilor din fibra ceramica care se lipesc.

Se livreaza in doua parti, purda si lichid, care se amesteca la fata locului cu un amestecator electric.Pentru ca se usuca foarte repede se va amesteca doar inainte de utilizare, si se va utiliza in cateva minute. Va rugam sa notati ca in functie de starea materialului refractar care se trateaza cantitatea de vopsea utilizata variaza.

Fixwool M este o vopsea refractara pe baza de mulit. Se aplica pe fata calda a Prismo Block si a celorlalte tipuri de moduli si pe blocurile de arzator din fibra ceramica pentru a le proteja impotriva abraziunii, coroziunii si contractiei. Se poate utiliza pana la 1500⁰C.

Livrata sub forma de pudra, aceasta se amesteca cu apa. Cantitatea de apa este in functie de aplicatie (la aplicarea cu spray se adauga 50% apa ; la aplicarea cu pensula 20% apa). Se amesteca bine cu un amestecator electric. Grosimea stratului care se aplica trebuie sa fie de 3 mm, consumul fiind de 3 kg/m2 .

Fixwool 180 este un ciment protector cu uscare in aer utilizat pentru izolarea si protectia partilor metalice. Are rezistenta foarte buna la abraziune si la eroziunea datorata flacarii. Rezistenta la soc termic este excelenta.

Livrat gata pentru utilizare. Amestecati bine inainte de aplicare. Notati ca pe timpul aplicarii cu spray este nevoie de ventilare buna. Nu inhalati vapori de ciment, daca este necesar utilizati masti de protectie.

Analiza Chimica

Fixwool PS4 	       Fixwool 180 		Fixwool M

SiO2				 > 50 			> 10 			> 20

Al2O3 				 > 35 			> 80			 > 70

Na2O + K2O			 < 6 			< 1 			< 1

Fe2O3 + TiO2			 < 2 			< 1 			< 1

CaO + MgO 						< 2

Proprietati fizice

Fixwool PS4 		Fixwool 180 		Fixwool M

Culoare			 gri deschis		 alb			maron deschis

Limita de temperatura 	1500⁰C			1250⁰C			1500⁰C

Consum			 14 - 18 kg/m2	 	0.5 l			 3 kg/m2

Depozitare			 9 luni			 9 luni			 9 luni