PRODUSE CORDIERITICE SI DIN CARBURA DE SILICIU

Avem disponibila o gama de placi, suporti, grinzi, cosuri de fum, tuburi si forme fasonate pentru vagoneti.

Acestea sunt fabricate dintr-o varietate de materiale incluzand Cordierit, Silimanit, Mulit, Corindon si Carbura de Siliciu.

Materiale pentru industria sticlei

| Material | Denumire | Al2O3 | Fe2O3 | ZrO2 | SiO2 | Refractaritate | Densitate | Porozitate | Rez la compresiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | sub sarcina |  | Aparenta | la rece |
|  |  | % | % | % | % | Deg C | g/cm3 | % | N/mm2 |
| Siliminanit | REF-SIL 61 | 61 | 0.7 | 0 | 38 | 1450 | 2.35 | 22 | 40 |
| Mulit | REF-MUL 79 | 79 | 0.2 | 0 | 19 | 1550 | 2.55 | 20 | 40 |
| Corindon | REF-COR 90 | 92 | 0.2 | 0 | 7 | 1650 | 2.9 | 21 | 70 |
| Zirconia/Mulit | REF-MUL Z19 | 51 | 0.3 | 19 | 0 | 1580 | 3.0 | 18 | 45 |

Coridierit pentru industria de ceramica

| Material | Denumire | Al2O3 | MgO | SiO2 |  | Refractaritate | Densitate | Porozitate | Rezistenta la |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | sub sarcina |  | Aparenta | compresiune |  |
|  |  | % | % | % |  | Deg C | g/cm3 | % | N/mm2 |  |
| Cordierit | REF-MUL COR 45 | 46 | 5 | 38 |  | 1350 | 2.15 | 23 | 45 |  |
| Cordierit | REF-MUL COR 50 | 48 | 6 | 46 |  | 1300 | 2.1 | 25 | 25 |  |

Placile extrudate sunt fabricate cu 48% alumina iar suportii cu 46% alumina.

Este disponibila o gama larga de forme standard.

| Carbura de siliciu pentru industria de ceramica Material | Denumire | Al2O3 | SiC | ZrO2 | SiO2 | Refractaritate | Densitate | Porozitate | Rez la |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | sub sarcina |  | Aparenta | compresiune |
|  |  | % | % |  | % | ⁰C | g/cm3 | % | N/mm2 |
| Carbura de Siliciu | REF-SIC 65 | 12 | 65 | 3,5 | 0 | 1350 | 2,45 | 18 | 55 |
| Carbura de Siliciu | REF-ZMA 61 | 61 | 11 | 7 | 0 | 1400 | 2,45 | 20 | 50 |

SiSiC pentru industria de ceramica

| Material | Denumire | SiC | Si |  | Temp | Modulus | Densitate | Porozitate | Rezist. la |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | utilizare | of Rupture |  | Aparenta | Incovoiere |
|  |  | % | % |  | oC | Mpa | g/cm3 | % | Mpa (12000C) |
| Carbura de Siliciu | Grinzi SiSiC | 80 | 20 |  | <1380 | 250 | 3.02 | 0 | 280 |

Grinzile din carbura de siliciu infiltrata cu siliciu reprezinta solutia optima pentru suporti datorita porozitatii 0% si a rezistentei foarte mari comparativ cu alte materiale.

Sunt utilizate de obicei pentru suportul placilor in cazurile cu incarcare mare, de exemplu la fabricarea obiectelor sanitare sau a izolatorilor.

Tuburile pentru arzatoare din carbura de siliciu se fabrica prin turnare. Au avantajul porozitatii 0% si a rezistentei mari si sunt utilizati tot mai mult pentru fabricarea arzatoarelor cu intensitate mare.

| Material | Denumire | SiC | Si |  | Temp | Modulus | Densitate | Porozitate | Rezist la |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | utilizare | of Rupture |  | Aparenta | Incovoiere |
|  |  | % | % |  | oC | Mpa | g/cm3 | % | Mpa (12000C) |
| Carbura de siliciu | Grinzi SiSiC | 80 | 20 |  | <1380 | 250 | 3.02 | 0 | 280 |