RETORTE SI CATALIZATORI PENTRU GENERATOARE ENDO

Avem disponibili catalizatori 6% Nichel pe o baza de alumina / silica.

Utilizati pentru generatoare in cuptoare Wild Barfield, Birlec, Ipsen, Wellman, British Furnaces, Lindberg.

Proprietati fizice

Forma				cub 19mm

Densitate			 500kg/cm3

Rezistenta la compresiune	35kg/cm2

Compozitie chimica

Oxid nichel			6% medie

Oxid fier			<1.5%

Suport				rest (Al2O3/SiO2)

Avantaje

Calitate constanta

Performanta optima datorata dimensiunii si formei, dand caderi de presiune mici.

Extrem de robust – fara degradare apreciabila in conditii de operare normale.

Stabil termic la temperaturi de pana la 1100⁰C.

Metoda de impregnare reduce la minimum pierderile de nichel pe timpul utilizarii

Volumul conteaza

Catalizatorii pentru generatoare endo pot fi produsi in multe forme si la multe dimensiuni (cuburi, sfere, amestec de cuburi si sfere).

In mod traditional se vand la kilogram. Acest lucru insa induce in eroare atunci cand se compara doua Oferte, pentru ca ceea ce conteaza este volumul si aria atunci cand se calculeaza pretul pentru o retorta.  Acestea sunt dictate de densitate.

19mm		25mm	    50%25mm	   19mm

Cub		Cub	      Cub	   	    Sfere

50% 19mm

Sfere

Densitate 		            500		635	      840	    	1060    kg/m3

Kg / umplere	 		  39	  	49	      65	       		 82    kg

IPSEN

| Model | 350-G | 750-G | 1500-G | 350-E | 750-E | 1500-E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numar retorte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volum m3 | 0.0132 | 0.0339 | 0.0777 | 0.0109 | 0.028 | 0.0665 |
| Kg 19mm Cub | 7 | 17 | 39 | 6 | 14 | 34 |

WELLMAN

| Model | M30 | M70 | M105 |
| --- | --- | --- | --- |
| Numar retorte | 1 | 2 | 3 |
| Volum m3 | 0.0487 | 0.147 | 0.2204 |
| Kg 19mm Cub | 24 | 73 | 110 |

WILD BARFIELD

| Model | EN7.5 | EN 15 | EN30 | EN45 | EN60 | EN90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numar retorte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volum m3 | 0.0134 | 0.0228 | 0.0468 | 0.0608 | 0.1224 | 0.1505 |
| Kg 19mm Cub | 7 | 11 | 23 | 30 | 61 | 75 |